MEMORIAL DESCRITIVO OBRA

REFORMA CURUMIM VELSA CORREA  DA SILVA

LOCAL: RUA MADRE CLELIA MERLONE 225 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA –PAPAGAIOS MG

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na engenharia, em estrita consonância com os critérios de aceitação e rejeição prescritos nas Normas Técnicas em vigor. A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não sendo aceitos aquelas cuja qualidade seja inferior ao especificada.

- MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todo o material e equipamento necessários para execução dos trabalhos serão de fornecimento e encargo da Construtora.

- SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

A Contratada será responsável por acidentes e/ou danos causados a empregados ou terceiros devido à falta de sinalização ou cuidados na execução da obra. A Contratada deverá obedecer às normas de segurança regidas por leis e decretos pertinentes.

NORMAS

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer no prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras específicas para cada caso.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## 1.1-Placa da obra: fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinílico, afixada em estrutura metálica em local visível com área de 2,0x1,2m , no suporte de eucalipto.

## 1.2-Locaçao de obra: A locação da arquibancada e das salas deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, por meio da medida de diagonais, da precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.

1.3-Demoliçao de alvenaria: será demolida mureta do alambrado da quadra.

1.4-Remoçao do alambrado existente sem aproveitamento.

2.0-INFRAESTRUTURA

2.1-ESTRUTURAS DE CONCRETO

O concreto estrutural utilizado para as estruturas preparado na obra FCK=25MPA, sendo a CONTRATADA responsável pela qualidade do concreto utilizado. A concretagem deve ser interrompida em caso de chuva intensa, protegendo o trecho já concretado com lona plástica. Ao reiniciar o serviço, deve-se tornar a vibrar o concreto, removendo-se a nata de cimento depositada na superfície. Não será admitido o uso de concreto remisturado, bem como a aplicação de concreto após 2 horas de sua preparação. Quando houver necessidade de tráfego sobre partes das armaduras deverá ser colocados estrados de madeira para o trânsito de pessoal e carrinhos de obra. Para evitar a segregação dos materiais o concreto deve ser lançado de uma altura máxima de 1,50m.

2.2-PERFURAÇÃO ESTACA

A execução da estaca será precedida da locação da  arquibancada e salas de aula. Proceder a perfuração no solo com trado manual ou mecânico até atingir a profundidade indicada pelo projeto e lançar o concreto em seguida, promovendo o devido adensamento. Evitar intervalos alongados entre a perfuração e concretagem devido possíveis desmoronamentos, comprometendo o objetivo final. Executar estaca broca Ø 0,40m, com profundidade de 1,50 metros, em concreto com resistência de fck ≥ 25 mpa.

2.3 Escavação manual:

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança. O construtor executará apenas o movimento de terra estritamente necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos excepcionais a critério da Fiscalização.

2.4/2.5 Armaduras de aço:

As armaduras devem ser executadas rigorosamente de acordo com engenheiro da prefeitura, no que se refere à posição, bitola, dobramento, recobrimento e estribos. Qualquer mudança no tipo ou bitola das barras de aço somente poderá ser executada após aprovação por escrito da FISCALIZAÇÃO. As barras de aço devem ser limpas removendo-se as crostas de ferrugem e qualquer substância prejudicial à aderência do concreto. Não serão permitidas emendas de barras não previstas em projeto ou verificadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. As armaduras devem ser firmes o suficiente para impedir a movimentação do conjunto quando do transporte e/ou concretagem. Em caso de interferências, solicitar aprovação de soluções com a FISCALIZAÇÃO.

3-SUPRAESTRUTURA

  - Alvenaria tijolo furado

Serão executadas nas salas de aula em tijolo cerâmico, de primeira qualidade, assentados de cutelo em todas as paredes, com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:7, com aditivo plastificante, na quantidade utilizada conforme especificação do fabricante. A espessura da junta deverá ser de no máximo 1,5 cm. As juntas devem ser niveladas, prumadas e alinhadas.

3.2  ALVENARIA DE BLOCO CHEIO

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, espessura 14 cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia). Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos blocos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais.

  - Armadura de tela de aço

Será executada  armadura de tela de aço ca-60 b soldada tipo q-92 (diâmetro do fio: 4,20 mm / dimensões da trama: 150 x 150mm / tipo da malha: quadrangular) nos assentos da arquibancada para receber concreto .

3.4/3.5 Armaduras de aço:

As armaduras devem ser executadas rigorosamente de acordo com projeto fornecido pela CONTRATANTE, no que se refere à posição, bitola, dobramento, recobrimento e estribos. Qualquer mudança no tipo ou bitola das barras de aço somente poderá ser executada após aprovação por escrito da FISCALIZAÇÃO. As barras de aço devem ser limpas removendo-se as crostas de ferrugem e qualquer substância prejudicial à aderência do concreto. Não serão permitidas emendas de barras não previstas em projeto ou verificadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. As armaduras devem ser firmes o suficiente para impedir a movimentação do conjunto quando do transporte e/ou concretagem. Em caso de interferências, solicitar aprovação de soluções com a FISCALIZAÇÃO.

3.6-Fôrmas de madeira:

As fôrmas serão executadas em tábuas de madeira ou chapas compensada, escolhidas de acordo com o acabamento exigido para o concreto a ser moldado. As tábuas e chapas utilizadas deverão ser lisas, planas, isentam de nós, lascas e outras deformidades que possam causar defeitos de acabamento no concreto e, no caso de tábuas, ter espessura mínima de 2,5cm. Deve ser executadas com juntas estanques para impedir o vazamento da nata de concreto, ter dimensões, nivelamento e verticalidade cuidadosamente verificados. Não serão admitidas emendas nas fôrmas que não coincidam com os pontos de apoio ou travessas laterais. As fôrmas devem ser cuidadosamente inspecionadas e molhadas antes do lançamento do concreto sobre as mesmas. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar a o reaproveitamento de fôrmas que não apresentem bom acabamento. O prazo para desforma deverá obedecer os prazos previstos para “cura” completa do concreto de acordo com as normas específicas para este serviço ou seguindo orientação do responsável técnico pela execução e este sempre que tomar decisões fora das especificações constante em normas ou que não conste em projetos devera comunicar a FISCALIZAÇÃO com antecedência. A desforma deverá ocorrer com cuidado para não danificar a estrutura, deixando as mesmas sem quebras, trincas lascas e com as armaduras totalmente cobertas.

3.7-CONCRETO ESTRUTURAL

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com resistência: Fck= 25MPa, aço CA-50 e CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. Os pilares e vigas possuem dimensões e ferragens, com diâmetros das barras de aço, comprimento e espaçamentos conforme planilha.

3.8-Aterro compactado

Os aterros serão executados nos degraus da arquibancada cuja implantação requer deposito de materiais terrosos, provenientes dos cortes, construídos até os níveis previstos no projeto arquitetônico. Lançamento: Será feito em camadas de no máximo 0,20 (vinte centímetros) em toda a extensão do aterro. Compactação: Todas as camadas serão convenientemente compactadas com equipamentos apropriados a cada caso, até atingirem compactação ideal.

3.9-Vergas

Todos os vãos de portas e janelas cujas travessas superiores não se encostem às lajes de teto ou vigas, terão vergas de concreto armado. As vergas precisam exceder a largura do vão pelo menos  30 cm de cada lado. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, aconselhasse uma verga contínua sobre todos eles. O concreto utilizado deverá seguir as mesmas disposições constantes no item “estruturas”.

3.10-Chapisco

Receberão chapisco toda arquibancada, e os elementos de concreto com faces aparentes e alvenaria das paredes a executar, a argamassa poderá ser feita na obra obedecendo aos traços, ou ser usada argamassa industrializada.

3.11-Reboco

Todas as paredes da arquibancada e superfícies em concreto armado e alvenaria das paredes a executar, que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas com reboco paulista com argamassa no traço 1:6:2 (cimento, areia fina e barro ou aditivo ligante de fabricação industrial). As paredes antes do início do reboco deverão estar com as tubulações que por ela devam passar, concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas. A espessura do reboco deverá ter o máximo de 20mm. Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.

3.12-Junta de dilataçao

Deverá ser executado junta de dilataçao entre sala existente e novas salas a executar.

3.13-Laje

Execução de laje pré-moldada comum (vigota treliçada/lajota) beta 0,11m, montada no local, preenchida com concreto Fck=20MPa na espessura mínima de 5 cm, com armadura de tela de aço 1/4" (elemento de enchimento com 8 cm). Após a cura e desforma, a laje deverá estar limpa e sem imperfeições. Todo o concreto estrutural deverão ser Fck=20MPa. Quando a concretagem for interrompida, deverão ser tomados todos os cuidados necessários para uma perfeita aderência, de maneira que não haja diminuição da resistência da referida peça.

4-COBERTURA

4.1-ENGRADAMENTO EM TELHA FIBROCIMENTO

Será executado engradamento em madeira paraju nas salas novas, obedecendo inclinaçao.

4.2- COBERTURAS TELHA FIBROCIMENTO

A cobertura deverá ser executada em telhas fibrocimento ondulada de acordo com o tipo de cobertura padrão, instalação nos lugares necessários (indicado no projeto ou pela contratante), inclusive acessórios de fixação conforme Normas do Fabricante.

5-PISOS

5.1/5.2-PISO PODOTATIL ALERTA

O piso tátil direcional de concreto deverá ter as dimensões de 20 x 20 x 2,50 cm (largura x comprimento x espessura) e ser pigmentado na cor VERMELHA para o PISO TÁTIL DIRECIONAL e na cor AMARELA para o PISO TÁTIL DE ALERTA. Para o assentamento do piso tátil será utilizado argamassa cimento e areia, com espessura mínima de 7,50 cm. Após o assentamento e a secagem da argamassa deverá ser espalhada uma camada de areia peneirada para travamento lateral do piso. Os locais e os padrões de assentamento do piso estão relacionados no projeto.

Assim aplicar argamassa em ambos os lados tanto cerâmica como parede para assentamento da cerâmica para melhor aderência.

5.3- REVESTIMENTOS CERAMICA

Será executada nas salas, sendo cerâmica acabamento esmaltado, com resistência a brasão PEI 4 ou 5, na cor a definir pela fiscalização, assentados com argamassa de AC III passando no piso e na cerâmica para melhor aderência. Todo o piso cerâmico usado na construção será de mesma marca, cor e tamanho. Quando da aplicação das peças deverá ser garantido o caimento de 1%, em direção aos ralos, para perfeito escoamento de agua.

5.4 PAVIMENTOS INTERTRAVADO

A pavimentação será executada com bloco de concreto Inter travado, prensado, de resistência mínima de 35 Mpa, assentada sobre berço de areia com espessura de 6 cm. A areia deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica. A junta entre o pavimento não deverá ser superior a 0,2 mm. Após o assentamento será colocada uma camada de areia para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao termino do assentamento da pavimentação ela deverá ser compactada por meio de rolo compactador.

5.5  PISO EM CONCRETO USINADO

O piso da quadra será executado em concreto USINADO convencional FCK 15 MPA, com tela soldada e acabamento polido com espessura 10 cm , com suave inclinação para arquibancada para não acumulo de agua. Deverá ser realizado por firma especializada ou por técnicos no assunto, sendo que a execução deste tipo de piso obedecerá às etapas abaixo descritas: Instalação de lona preta em toda a extensão da base onde será lançado o concreto. Esta lona plástica terá a função de impedir que a „‟nata‟‟ do concreto seja perdida por absorção da base no momento em que as acabadoras de piso helicoidais estiverem utilizando o disco de flotação. Após o inicio de pega ou „‟ponto‟‟ do concreto deverá ser utilizada a acabadora provida de disco de flotação que deverá ser passado tantas vezes quantas forem necessárias a fim de conferir uma maior planicidade da massa de concreto ora lançado. Em um segundo momento será utilizado as acabadoras com as pás que terão a função de dar acabamento alisado a superfície. Corte em malhas de cinco metros com o uso de serra cliper com disco molhado com espessura de 3 mm, este corte deve ser realizado após 12 dias da concretagem.

5.6- PISO EM CONCRETO

Será executada na área externa do passeio e entre arquibancada e quadra, piso em concreto, preparado em obra com betoneira,fck 10mpa, sem armação, acabamento rústico, esp. 5cm,inclusive fornecimento, lançamento, adensamento,sarrafeamento, .

6-INSTALAÇÕES ELETRICAS

6.1/ 6.6- TUBULAÇOES E LUMINÁRIAS

Será instalada em todo prédio existente trocando as luminárias existentes e instalando em áreas definidas pela fiscalização.

8-FECHAMENTO E GRADIS

Serão colocadas portas e janelas com vidros nas salas de aula conforme as esquadrias existentes.

Será instalado alambrado em toda quadra e fechamento da entrada ate quadra.

Será instalada em todas as esquadrias grades fixa conforme modelo em projeto.

8-PINTURA

Todas as paredes e arquibancadas sera pintadas com cores conforme fiscalização.

Todas as esquadrias receberão tinta esmalte tanto esquadrias e alambrado.

9-DIVERSOS

Sera executado soleira nas portas e varanda.

Sera executado rodapes conforme pisos a executarem.

10-LIMPEZA FINAL

Todas as áreas novas deverão ser limpos após a construção.

_________________________________

KARINA ERICA DE OLIVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ARQUITETA CAU A42262-2